붙임 1		現 기동복 동복 원단성능표

동기동복(상,하의) 원단성능표

시 험 항 목				규 격	시 험 방 법	비고
혼용율(%)	아라미드			60 ± 5	KS K 0210
	FR레이온			33 ± 5
	폴리우레탄			5 ± 3
	대전방지제			2 ± 1
조 직				능 직	육안(분해경)
중량(g/㎡)				230 이상	KS K 0514
밀도 (올/5㎝)	경 사			145 이상	KS K 0511
	위 사			95 이상
인장강도(N)	경 사			680 이상	KS K 0520 (그래브법)
	위 사			380 이상
아이론 치수변화율(%)	경사			± 2	KS K 0558 (증열아이론법)
	위사			± 2
세 탁 치수변화율(%)	경 사			± 2	KS K ISO 5077/ KS K ISO 6330
	위 사			± 2
견뢰도 (급)	일 광			3.5 이상	KC K ISO 105 B02
	세탁	변 퇴		4 이상	KS K ISO 105 C01
		오 염		4 이상
	땀	변 퇴		4 이상	KS K ISO 105 E04
		오 염		4 이상
	마찰	건		4 이상	KS K 0650
		습		4 이상
pH				5 ~ 9	KS K 0255
필 링(급)				3.5 이상	KS K 0501(B&S법)
비섬유질				1.8 이하	KS K 0251
발수도				4 이상	KS K 0590
방오성				3 이상	KS K 0610
방화도	잔염 시간		경사	2 이내	KS K 0585
			위사	2 이내
	잔진 시간		경사	2 이내
			위사	2 이내
	탄화 거리		경사	10 이하
			위사	10 이하
마찰대전압(V)	세탁전			1,300이하	KS K 0555 B법
	10회 세탁후			1,800이하

붙임 2		現 기동복 하복 원단성능표

하기동복(상,하의) 원단성능표

시 험 항 목				규 격	시 험 방 법	비고
혼용율(%)	아라미드			60 ± 5	KS K 0210
	FR레이온			35 ± 5
	폴리우레탄			5 ± 3
조 직				평 직	육안(분해경)
중량(g/㎡)				150 이상	KS K 0514
밀도 (올/5㎝)	경 사			120 이상	KS K 0511
	위 사			95 이상
인장강도(N)	경 사			430 이상	KS K 0520 (그래브법)
	위 사			340 이상
아이론 치수변화율(%)	경사			± 2	KS K 0558 (증열아이론법)
	위사			± 2
세 탁 치수변화율(%)	경 사			± 2	KS K ISO 5077/ KS K ISO 6330
	위 사			± 2
견뢰도 (급)	일 광			3.5 이상	KC K ISO 105 B02
	세탁	변 퇴		4 이상	KS K ISO 105 C01
		오 염		4 이상
	땀	변 퇴		4 이상	KS K ISO 105 E04
		오 염		4 이상
	마찰	건		4 이상	KS K 0650
		습		4 이상
pH				5 ~ 9	KS K 0255
필 링(급)				3.5이상	KS K 0501(B&S법)
비섬유질				1.8 이하	KS K 0251
발수도				4 이상	KS K 0590
방오성				3 이상	KS K 0610
방화도	잔염 시간		경사	2 이내	KS K 0585
			위사	2 이내
	잔진 시간		경사	2 이내
			위사	2 이내
	탄화 거리		경사	10 이하
			위사	10 이하

붙임 3		연구용역 결과 기동복 동복 원단성능표

기동복 동복 원단성능표

시 험 항 목			단 위	규 격	시 험 방 법	비고
혼용률	아라미드		%	68±5	KS K 0210
	레이온			28±5
	정전기방지섬유(나일론)			4±3
섬유장	아라미드		mm	76↑	KS K 0327 (C법)	직접법
	레이온			51↑
조 직			-	능직	육안(분해경)
중 량			g/㎡	210↑	KS K 0514
밀도 (올/5㎝)	경 사		본	230↑	KS K 0511
	위 사			120↑
인장강도	경 사		N	700↑	KS K 0520 (그래브법)
	위 사			300↑
세 탁 치수변화율	경 사		%	±2	KS K ISO 7771
	위 사			±2
견뢰도	일 광		급	3↑	KS K ISO 105-B02
	땀	변 퇴		4↑	KS K ISO 105-E04
		오 염		3～4↑
	세탁	변 퇴		4↑	KS K ISO 105-C06
		오 염		3～4↑
	마찰	건 조		4↑	KS K ISO 105-X12
		습 윤		3↑
번 수	경 사(Nm)		수	2/68±5	KS K 0415
	위 사(Nm)			1/50±5
pH			-	4～7	KS K ISO 3071
필 링			급	3↑	KS K0501(B&S법)
인열강도	경 사		N	30↑	KS K 0535 (엘멘도르프)
	위 사			20↑
신 도	위 사		%	7↑	KS K 0352
발수도	원시료		급	3↑	KS K ISO 4920
방염성	잔염시간		sec	3 ↓	JIS J 1091 (45도법)	경사 방향
	잔염 + 잔진시간		sec	5 ↓
	탄화길이		㎝	20 ↓
	탄화면적		㎠	30 ↓
마찰대전압	세탁전		-	2000↓	KS K 0555	초기

붙임 4		연구용역 결과 기동복 하복 원단성능표

기동복 하복 원단성능표

시 험 항 목			단 위	규 격	시 험 방 법	비고
혼용률	아라미드		%	68±5	KS K 0210
	레이온			28±5
	정전기방지섬유 (나일론)			4±3
번 수	경 사(Nm)		‘s	2/68±5	KS K 0415
	위 사(Nm)			1/50±5
섬유장	아라미드		mm	76↑	KS K 0327 (C법)	직접법
	레이온			51↑
조 직			-	평직	육안(분해경)
시차주사열량계-DSC			J	3↑	KS M ISO 11357-3:2013
중량			g/㎡	140↑	KS K 0514
밀도	경 사		올/5㎝	135↑	KS K 0511
	위 사			125↑
인장강도	경 사		N	350↑	KS K 0520 (그래브법)
	위 사			300↑
세 탁 치수변화율	경 사		%	±2	KS K ISO 7771
	위 사			±2
견뢰도	일 광		급	3↑	KS K ISO 105-B02
	땀	변 퇴		4↑	KS K ISO 105-E04
		오 염		3～4↑
	세탁	변 퇴		4↑	KS K ISO 105-C06
		오 염		3～4↑
	마찰	건 조		4↑	KS K ISO 105-X12
		습 윤		3↑
pH			-	4～7	KS K ISO 3071
필 링			급	3↑	KS K0501(B&S법)
인열강도	경 사		N	20↑	KS K 0535 (엘멘도르프)	30N
	위 사			25↑
신 도	위 사		%	7↑	KS K 0352
발수도	원시료		급	3↑	KS K ISO 4920
방염성	잔염시간		sec	3 ↓	JIS J 1091 (45도법)	경사 방향
	잔염 + 잔진시간		sec	5 ↓
	탄화길이		㎝	20 ↓
	탄화면적		㎠	30 ↓